## Slide 1
Adrian Baumberger
MSc. Arch. ETH, baubüro in situ
Arbeitsgruppe Lehmbau und Brandschutz

## Slide 2: Arbeitsgruppe Lehmbau und Brandschutz
Träger:
Ziel:
- Zulassung von Lehmbaustoffen als brandschutzwirksame Schichten
- Gleichstellung des Baustoffs Lehm mit konventionellen Baustoffen
Im Austausch mit:
- ETH Zürich
- Experten CH und Nachbarländer
- Lignum Schweiz

## Slide 3
Lehmbau & Quelle:
www.earthman.at
Fotografie: Lukas Gächter

## Slide 4: A – Analyse

## Slide 5: Historisch
Bauen mit Lehm für mehr Feuersicherheit, z.B.
  Die Pisé-Häuser von Fislisbach, AG 1848
(M. Pestalozzi – Die Pisé-Häuser von Fislisbach,
www.swiss-architects.com)
  Lehmbau in Österreich Mitte des 18.Jahrhunderts
    Jasmine Alia Blaschek
Lehm und Holz gelten als ideale Kombination
Notes: - Vor 175 Jahre brannte fast das ganze Aargauer Dorf Fislisbach bei Baden nieder
- Lehmbau in Österreich Mitte des 18.Jahrhunderts - Jasmine Alia Blaschek - Lehmspuren

## Slide 6
Fotografie: Lea Waser
Umbau Bauernhaus
mit Scheune:
arge lehmbaubüro &
chloe architektur
Notes: Vor 175 Jahre brannte fast das ganze Aargauer Dorf Fislisbach bei Baden nieder

## Slide 7: Aktuelle Entwicklungen
Starke Verbreitung vom mehrgeschossigen Holzbau seit 2015
Tragwerke in Holz (RF3): Bedarf nach brandhemmenden Beplankungen
Thermische Masse, Schallschutz, Wasserdampf Speichervermögen:
“Die Schwächen von Holz sind die Stärken von erdbasierten Materialien“
(Innosuisse Flagship „Think Earth“, Andrea Frangi, 2023)
Notes: Vor 175 Jahre brannte fast das ganze Aargauer Dorf Fislisbach bei Baden nieder

## Slide 8
Fotografie: Lea Waser
Umbau Bauernhaus
mit Scheune:
arge lehmbaubüro &
chloe architektur
Traditionell:
Holz + Lehm
ergänzen sich
Umbau K 118
baubüro in situ
Fotos: Martin Zeller
Notes: Vor 175 Jahre brannte fast das ganze Aargauer Dorf Fislisbach bei Baden nieder

## Slide 9: Brandversuche und Prüfberichte
Prüfbericht MFPA Leipzig, 2022
REI 90 Stampflehmwand, d=22cm
Prüfbericht IBS Linz, 2020
REI 60 Holz-Lehmdecke
(ACMS Architekten,
Lehm Ton Erde GmbH)
www.nbau.org
(Herzog & de Meuron,
zpf Ingenieure,
Lehm Ton Erde GmbH
www.rematter.earth)
Bild: www.hochparterre.ch
Notes: Ausstellungsgebäude Freilichtmuseum in Detmold DE

## Slide 10: Brandversuche und Prüfberichte
DIN 18940
Tragendes Lehmsteinmauerwerk
REI 30 Wand d=17.5cm
REI 60 Wand d=24cm
Prüfbericht SIPIZ Olten
Lehmsteinwand
EI 60 Wand, stabilisiert
d=80mm + Lehmputz
(Normentwurf: ZRS Ingenieure)
www.zrs.berlin
(Terrabloc)
www.terrabloc.ch
VKF Zertifizierungen
Notes: Ausstellungsgebäude Freilichtmuseum in Detmold DE

## Slide 11: Brandversuche und Prüfberichte
MFPA Leipzig
Leichtbauwand
EI90 Wand mit Beplankung
d=22mm beidseitig
(Haga Naturbaustoffe)
VKF Zertifizierungen
und viele weitere Leichtbaukonstruktionen
- Lehmplatte 22mm beidseitig einlagig,
Trennwand zweischalig mit Holzweichfaserdämmung, EI60 (2021)
- Lehmplatte 16mm beidseitig zweilagig,
Trennwand mit Jutedämmung, EI120 (2018)
- Lehmplatten vertikal, 2x 16mm, F30 (2018)
- Lehmplatte 22mm beidseitig einlagig,
Trennwand mit Jutedämmung, EI45 (2017)
Notes: Ausstellungsgebäude Freilichtmuseum in Detmold DE

## Slide 12: Aber: Zulassung ist in der Praxis schwierig Beispiel Bombasei Nänikon – Atelier Schmidt (2020)
Quelle:
www.atelierschmidt.ch
www.b-3.ch
R60
30min Abbrand
BSP30
(Gipsfaserplatte)
Aussenwand:

## Slide 13: Lehm in der Schweizerischen Brandschutz-Praxis
Quelle:
www.bsvonline.ch
VKF Brandschutzvorschriften
Lignum Dokumentation Brandschutz
Möglichkeit von Einzelfallnachweis
Meist nur für Leuchtturmprojekte erschwinglich
Möglichkeit von VKF- Zertifizerung
produktespeziefisch
Lehm
nicht
erwähnt
Allgemein anerkannte Bauprodukte
Notes: Lehm steht zurzeit noch zur (Wieder-)aufnahme
in bautechnische Zulassungsdokumente an

## Slide 14: B – Ansatz

## Slide 15: Vorbild Lignum Dokumentationen
Quelle:
www.lignum.ch
„Stand der Technik Papier“
Abgestimmt und anerkannt durch VKF
Grosser Anteil an Verbreitung vom Holzbau seit 2015
Lignum als Dachverband der Hoolzbauindustrie
Notes: Abgestimmt auf VKF;
Grosser Anteil an Verbreitung vom Holzbau seit 2015

## Slide 16: Funktionsweise Lignum Dokumentation Brandschutz
Quelle:
Lignum
Schichtaufbauten zur Erreichung von Feuerwiderständen
Rechnungsmodell mit materialeigenen Faktoren
Produkteneutral
Abgeleitet vom Eurocode 5
Neuer Eurocode 5 (Draft):
Formeln anwendbar für Lehm

## Slide 17: Vision: Stand der Technik Papier zur Zulassung von Standardaufbauten mit Lehm
Zulassung von Lehm als brandhemmende Schicht
Einsatz in sämtlichen Bauteilen wie Wänden, Decken und Dächern
Anwendung in vielfältigen Formen, z. B. Platten, Verputz, Estrich, Ausfachung und Schüttung.
anfänglicher Schwerpunkt auf Leichtbaukonstruktionen
Produktneutralität und möglichst breite Zulassung von ortsspezifischen Mischungen
verständlich für Nicht-Brandschutzexpert*innen
Notes: Abgestimmt auf VKF;
Grosser Anteil an Verbreitung vom Holzbau seit 2015

## Slide 18: Testaufbauten
Rechnung der Lehm Schichtdicken gem. Formeln vom Draft Eurocode 5
Provisorische Resultate ohne Verifizierung
im Zweifelsfall konservative Annahmen
durch Christoph Angehrn, B3 Ingenieure
Notes: Abgestimmt auf VKF;
Grosser Anteil an Verbreitung vom Holzbau seit 2015

## Slide 19: Wand REI30
Anforderung
Brandschutz
Baupraxis,
mit Anforderungen
von Bauphysik u.a.
konventionell
mit Lehm,
(Testrechung EC)
Gipsfaserplatte 15mm
Holzständer
Gipsfaserplatte 15mm
Lehmputz 3mm
Lehmplatte 22mm
Holzständer *
Lehmplatte 22mm
Lehmputz 3mm
2x Gipsfaserplatte 15mm
Holzständer
Zwischenraum
Holzständer
2x Gipsfaserplatte 15mm
2x Lehmplatte 15mm
Holzständer
Zwischenraum
2x Lehmplatte 15mm
Lehmputz 3mm
* mit Dämmung RF1,
Schmelzpunkt >= 10000°
Rohdichte >= 26 kg/m3

## Slide 20: Wand REI 60 mit BSP 60 Minuten
- Lehmputz 3 lagig 50mm
- Putzträger Schilfrohrmatte 7mm
- Diagonalschalung 18mm
- Holzständer
- Zwischenraum
- Holzständer
- Diagonalschalung 18mm
- Putzträger Schilfrohrmatte 7mm
- Lehmputz 3 lagig 50mm
Baupraxis,
mit Anforderungen
von Bauphysik u.a.
konventionell
2x Gipsfaserplatte 15mm
Holzständer
Zwischenraum
Holzständer
2x Gipsfaserplatte 15mm
mit Lehm,
(Testrechung EC)

## Slide 21: Decke REI 60 (Balken- oder Hohlkastendecke)
- Zement-Estrich 30mm
- Deckenelement *
- Lehm-Estrich 60mm
- Deckenelement *
- Zement-Estrich 80mm
- Trittschalldämmung
- Schüttung
- Deckenelement *
- Lehm-Estrich 80mm
- Verlegeplatte z.B. OSB
- Trittschalldämmung
- Schüttung
- Deckenelement *
Anforderung
Brandschutz
Baupraxis,
mit Anforderungen
von Bauphysik u.a.
konventionell
* mit Dämmung RF1,
Schmelzpunkt >= 10000°
Rohdichte >= 26 kg/m3
mit Lehm,
(Testrechung EC)

## Slide 22: C – Fazit und Ausblick

## Slide 23: Wie gut sind die Testaufbauten? Vergleich der Resultate nach Eurocode Rechnung mit aktuellem Brandtest
EI 90
(Prüfbericht MFPA Leipzig)
REI 60 + approximativ auch EI90
(Testrechnung EC)
- Lehmplatte 22mm
- Holzständer
Jutedämmung
- Lemplatte 22mm
- Lehmputz 3 lagig 50mm
- Putzträger Schilfrohrmatte 7mm
- Diagonalschalung 18mm
- Holzständer
- Diagonalschalung 18mm
- Putzträger Schilfrohrmatte 7mm
- Lehmputz 3 lagig 50mm
1 zu 1 Ersatz von Beplankungen ist trotzdem realistisch, bedingt durch Bauphysik

## Slide 24: Vom Ersatz der konventionellen Beplankung zu optimierten Aufbauten
Quelle:
J Trummer et al 2022 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1078 012062

## Slide 25: Zeitplan
2022
2023
2024
2025
2026
Standortpapier
Lehmbausymposium
ANALYSE
STRATEGIE
FINANZIERUNG
VERNETZUNG
REALISIERUNG
FORSCHUNG
ERWEITERUNG
Publikationziel Eurocode 5

## Slide 26: Herausforderungen
FINANZIERUNG
VERNETZUNG
Industrie
Planer
Lehmbau
Holzbau
Ingenieure
Architekten
Behörden
Sponsoren
öffentliches Interesse
Forschung
International
Lignum
wirtschaftliches
Interesse
VKF
ETH

## Slide 27: Herausforderungen
FORSCHUNG
STRATEGIE
Definition der technischen Materialanforderungen als Rechnungs-Basis
wie Ortlehm integrieren in Standardaufbauten?
Verbesserung Bautechniken
richtige Methode?
wirtschafliche Aufbauten möglich?
Zulassungsfähigkeit?
Zusammenspiel mit Flagship „Think Earth“
Verbesserung Materialkennwerte durch Tests

## Slide 28: Danke!
Mitmachen, Mitdenken, Mitdiskutieren:
brandschutz@iglehm.ch
Lehm Sgraffito:
Julia Riebel,
Luna Böni
Ziel bekannt – Weg offen